ООО «ИНТЕХ-АТОМ»

Инструкция № 1

ДОПУСКАЕМЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ

Номинальные допускаемые напряжения для элементов с расчетной температурой, равной Тt или ниже ее, рассчитывают по пределу текучести и временному сопротивлению.

Номинальные допускаемые напряжения для элементов с расчетной температурой выше Тt, рассчитывают по пределу текучести, временному сопротивлению и пределу длительной прочности.

Тt – температура, при превышении которой необходимо учитывать характеристики длительной прочности, пластичности и ползучести.

Температура Тt равна:

- для алюминиевых и титановых сплавов 293 К (20 ОС);

- для циркониевых сплавов 523 К (250 ОС);

- для углеродистых, легированных, кремнемарганцовистых и высокохромистых сталей 623 К (350 ОС);

- для коррозионно-стойких сталей аустенитного класса, жаропрочных хромомолибденованадиевых сталей и железоникелевых сплавов 723 К (450 ОС).

Номинальное допускаемое напряжение для элементов оборудования и трубопроводов, нагруженных давлением, принимают минимальным из следующих значений:

Для элементов оборудования и трубопроводов, нагруженных внутренним давлением:

Для элементов оборудования и трубопроводов, нагруженных наружным давлением, превышающем внутреннее:

Номинальное допускаемое напряжение в болтах или шпильках от давления или усилий затяга определяют как:

Дополнительно в болтах и шпильках, температура которых превышает температуру Тt, устанавливают номинальные допускаемые напряжения от давления как:

Для корпусов страховочных и защитных оболочек номинальные допускаемые напряжения:

Размах напряжений  в элементах оборудования определяется:

но не более

Размах напряжений  в элементах трубопроводов определяется:

но не более

– минимальное значение временного сопротивления при расчетной температуре, МПа (кгс/мм2).

– минимальное значение предела текучести при расчетной температуре, МПа (кгс/мм2).

– минимальный предел длительной прочности за время t при расчетной температуре, МПа (кгс/мм2).

– коэффициент запаса прочности по временному сопротивлению.

– коэффициент запаса прочности по пределу длительной прочности.

– коэффициент запаса прочности по пределу текучести.